ЛПИ ООО «Завод «Лоджикруф» (ПИР)

390047, Рязанская область, г. Рязань, р-н Восточный промузел, д. 21 пом. Н

**Выписка из протокола №** 16||30244(II) от 21.01.2025

Качественных испытаний по ГОСТ 30244-94 (метод II) «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

1. Материал: FLAGON SR (ЕКН: nan)
2. Выпускается по:
3. Идентификатор образца:
4. Подтверждаемая характеристика: Г2
5. Контактные данные заказчика: polishchuk@tn.ru
6. Дата получения образцов:
7. Дата проведения испытаний: 2024-11-27
8. Результаты испытаний занесены в таблицу 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № испытания | Температура дымовых газов, **°С** | Повреждение образцов по длине, **cм** | Повреждение образцов по длине, **%** | Масса образцов, г | | Потеря массы, **%** | Время самостоятельного горения, **с** |
| до испытания | после испытания |
|
| 1 | 266.0**(Г3)** | **100** | **100.0**  **(Г3)** | 290 | 0 | **100.0 (Г3)** | **302(Г4)** |
| **100** |
| **100** |
| **100** |
| 2 | 257.0(**Г3)** | **100** | **100.0**  **(Г3)** | 290 | 12 | **95.86 (Г3)** | **302(Г4)** |
| **100** |
| **100** |
| **100** |
| 3 | 269.0(**Г3)** | **100** | **100.0**  **(Г3)** | 293 | 0 | **100.0 (Г3)** | **302(Г4)** |
| **100** |
| **100** |
| **100** |
| **Среднее** | **264.0**(**Г3)** |  | **100.0**  **(Г3)** |  | | **98.62 (Г3)** | **302.0(Г4)** |

Образование горящих капель: Нет(Г1)

\* в скобках приведена справочная информация по соответствию каждого показателя критериям оценки группы горючести материалов

|  |  |
| --- | --- |
| Фото образца до испытания | Фото образца после испытания |
| **Ошибка! Не указано имя файла.** | **Ошибка! Не указано имя файла.** |

|  |
| --- |
| График температурного режима в печи |
| **Ошибка! Не указано имя файла.** |

**Вывод:** согласно полученным результатам испытаний, образцы FLAGON SR (ЕКН: nan) относятся к группе горючести (Г4) по ГОСТ 30244-94 (метод II).

Материал «Не соответствует» заявляемым характеристикам горючести.

Испытания провел: nan